Radikalstellen

---
Carbon Centered
rot: relevante Initialradikale
grün: relevante Radikale nach Radikalwanderung

---
Oxygen Centered
rot: relevante Initialradikale
grün: relevante Radikale nach Radikalwanderung

---
G-band EPR spectra
X-band EPR spectrum at 298 K
Other radicals?

---
Ballmill

---
Ballmill – Unlikely Radicals via Mechanical Stress
Ballmill – Unlikely Radicals via Mechanical Stress

---
Low Molecular Weight
Method	Mp	Mn	Mw
Control	50887	22005	61405
Mortar	47509	21018	57927
Ballmill	48388	21559	59286

---
High Molecular Weight
Method	Mp	Mn	Mw
Control	106787	51367	112789
Mortar	104488	48344	111766
Ballmill	79178	39666	101535

---
PPE Kugelmühle TEMPO Benzoat
PPE Kugelmühle TEMPO Benzoat
Treatment	Mp	Mw	Mn
Pre-treatment	106 324	163 074	47 116
6 min	61 315	106 148	18 425
18 min	58 335	83 568	19 539
36 min	49 058	75 711	20 520
72 min	44 549	76 882	19 521
36 min + TEMPO	35 023	45 327	23 954
36 min + TEMPO-B	45 585	59 245	31 999

---
B2
Mp(0) ~ 44 223

---
Treatment	G-Faktor
Control	2.003977
6 min	2.003249
18 min	2.003086
36 min	2.003234
72 min	2.003316